附录1

第三批青山计划纸质外卖包装推荐名录申报指南

一、申报要求

1、名录产品范围

进入名录产品应使用纸、纸板、纸浆等能完全生物降解的材料生产，包括餐盒、餐具、外包装袋三大部分，具体产品如下：

（1）非淋膜纸制品：涂层纸杯、涂层纸碗、涂层纸餐盒、纸吸管；

（2）淋膜（PLA、Bio-PBS）纸制品：纸杯、纸碗、纸餐盒、淋膜纸吸管；

（3）纸浆模塑制品：纸浆模塑纸杯、纸碗、纸餐盒；

（4）外卖包装袋：手提纸袋、纸袋（纸质袋、PLA/Bio-PBS淋膜纸袋、涂层纸袋）。

注：纸杯、纸碗、纸餐盒需配套合适的纸质盖，所推荐纸杯、纸碗、纸餐盒容量范围为250mL-1000mL。

2、名录产品认定规则

申报单位及名录产品应符合以下认定规则要求（手提纸袋产品除外）：

——符合我国食品直接接触材料相关法规和强制性国家标准要求；

——生产卫生设施、生产设备等符合国家有关规定；

——取得工业产品生产许可证，申报产品应与生产许可证明细一致；

——企业2021年或2022年食品接触用纸和纸制品年产值达到1000万以上；

——符合现有国家标准、行业标准及本方案给出的具体要求。

3、报送材料

新申报单位应按表1提供报送材料。第二批纸质外卖包装名录企业根据表1报送材料清单核查，只需提供有变动的最新版申报材料。。

表1 报送材料清单

| 序号 | 所需材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诚信守法声明 | 见附件1，加盖公章 |
| 2 | 营业执照 | 复印件加盖公章 |
| 3 | 工业产品生产许可证（手提纸袋产品除外） | 复印件加盖公章 |
| 4 | 企业规模证明 | 年产值为上一年度销售额，提供财务报表或其他可以证明的材料，加盖公章 |
| 5 | 生产卫生设施、生产设备、检测仪器清单 | 加盖公章 |
| 6 | 产品质量检测合格报告 | 近一年内第三方省级以上检验机构出具的对应产品质量检测报告（除手提纸袋外，其他产品要求加盖CMA、CNAS章），包含所要求的全部检测项目，复印件加盖公章 |
| 7 | 检测仪器校准或检定证书 | 有效期内的检定证书或加盖CNAS章的校准证书，复印件加盖公章 |
| 8 | 委托检测协议 | 见附件2，加盖公章 |
| 9 | 纸质外卖包装推荐名录申报表 | 见附件3，加盖公章 |
| 注1：产品质量检测合格报告还应包括纸盖。 注2：所有文件请提供pdf版。 |

4、检测项目与标准

申报单位提供的产品质量检测合格报告应符合表2要求。

表2 检测项目与标准清单

| 产品类别 | 符合标准名称 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 本规范规定所有产品（手提纸袋除外） | GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》 GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 | 感官要求、理化指标、微生物限量 |
| 涂层纸杯 | GB/T 27590-2022《纸杯》 杯身挺度在标准优等品要求的基础上提升20%。 | 渗漏性能、杯身挺度 |
| 淋膜（PLA、BioPBS）纸杯 | GB/T 27590-2022《纸杯》 杯身挺度在标准优等品要求的基础上提升20%。 | 渗漏性能、杯身挺度 |
|  | GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 | 感官要求、理化指标 |
| 淋膜（PLA、BioPBS）纸碗 | GB/T 27591-2011《纸碗》 抗压强度在标准要求的基础上提升20%。 | 渗漏性能、抗压强度 |
|  | GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 | 感官要求、理化指标 |
| 淋膜（PLA、BioPBS）纸餐盒 | GB/T 27589-2011《纸餐盒》 | 盖体对折试验、耐温性能、负重性能 |
|  | GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 | 感官要求、理化指标 |
| 纸浆模塑餐具 | GB/T 36787-2018《纸浆模塑餐具》 | 漏水性、耐温性能、杯身挺度、抗压性能、负重性能、盒盖对折试验、跌落试验 |
| 手提纸袋 | QB/T 4379-2019 《手提纸袋》 | 跌落性能、封口粘合强度 |
| 纸吸管 | T/CTAPI 001-2022 《绿色纸质外卖包装制品通用要求》 | 原材料要求、外观要求、使用性能要求、内装量要求、生物分解性能、可堆肥性能、安全要求、可回收性 |
| 注1：纸杯、纸碗、纸餐盒还应考虑与盖的匹配性，杯、碗、盒与盖密封完好。 注2：纸盖、纸吸管在符合GB 4806.1、GB 4806.8的基础上，必须满足使用性能要求。 |

二、评选流程

确定推荐产品名录的认定规则与条件，公开招募包装厂商并进行资质审核、包装产品检测，合格产品进入名录清单，名录可持续更新，并设有退出机制。

1、名录产品认定规则

同本方案第一章第2条。

2、产品征集

下发通知后，新申报单位提供产品。第二批纸质外卖包装名录企业提供近一年内产品质量检测合格报告，报告需满足表1要求。

3、产品检测与评审

如有合格检测报告，需提供20个样品留存备用。如没有检测报告或检测报告中检测项目不能包含表2中规定的检测项目，需参照表3中数量要求提供样品，并填写检验委托书（附件3），由国家纸张质量监督检验中心或中轻纸品检验认证有限公司检验。每个企业同一类产品中如果原料和工艺均相同，提供一个规格产品即可。

企业需对照产品标签填写附件4《产品标签自评表》进行自评价，自评价结果应真实可信，符合GB 4806.1要求。

中国制浆造纸研究院有限公司负责对报送材料进行初审，初审通过后组织专家评审后确定产品名录。

表3 样品数量

| 产品类别 | 检测项目 | 样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 涂层纸杯 | 安全指标、渗漏性能、杯身挺度 | 80只 |
| 淋膜（PLA、BioPBS）纸杯 | 安全指标、渗漏性能、杯身挺度 | 80只 |
| 淋膜（PLA、BioPBS）纸碗 | 安全指标、渗漏性能、抗压强度 | 80只 |
| 淋膜（PLA、BioPBS）纸餐盒 | 安全指标、盖体对折试验、耐温性能、负重性能 | 80只 |
| 纸浆模塑餐具 | 安全指标、漏水性、耐温性能、负重性能、杯身挺度、抗压性能、盒盖对折试验、跌落试验 | 80只 |
| 纸盖 | 安全指标 | 100只 |
| 手提纸袋 | 跌落性能、封口粘合强度 | 40只 |
| 纸吸管 | 原材料要求、外观要求、使用性能要求、内装量要求、生物分解性能、可堆肥性能、安全要求、可回收性 | 100只 |
| 注：已包括20只留存样品。 |

4、形成名录

根据第二批青山计划纸质外卖包装名录的反馈信息，剔除不符合要求的产品及企业；补充录入符合产品录入规则的新申报企业及产品，汇总形成第三批青山计划纸质外卖包装名录。

5、推广应用

（1）公开发布及展示：名录确定后公开渠道发布，并在美团外卖平台商户端APP物料区公开展示。

（2）支持推广应用：计划选择包装行业会议、中国制浆造纸研究院有限公司举办的相关会议等，多种方式面向商家进行产品推广应用。

（3）入驻平台售卖产品：厂家在满足入驻相关条件下可选择申请进入美团外卖平台商户端APP物料“环保专区”售卖名录产品。

（4）发布会：美团青山计划拟在在2024年4月举行相关发布会，并对进入第三批青山计划纸质外卖包装名录的企业颁发牌匾。

三、申报方式

（1）申报单位将项目申报材料《青山计划纸质外卖包装推荐名录申报表》（见附件3）电子版本及电子扫描件（盖章版本）发送至： chengyun@cnppri.com。

（2）项目申报材料纸质件一份，盖章邮寄至：北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦505A室，邮编：100102，程芸收，咨询电话：010-64778092。

（3）申报产品如没有检测报告或检测报告中检测项目不能包含表2中规定的检测项目，需参照表3中数量要求提供样品，并填写附件2《委托检测协议》，一并寄送至上述地址。

四、时间安排

申报时间：2024年2月21日-3月20日

材料审核和样品检测：2024年3月31日前

第三批名录发布：2024年4月

五、特别声明

（一）申报单位必须保证项目内容的真实性，如发现弄虚作假者，主办方将取消其资格，并由项目申报单位自行承担相关法律责任。

（二）所有申报项目的资料自行备份，恕不退还；项目申报所提交的资料和样品只限主办方和承办方用于评审和资助活动，主办单位和承办单位将予以保密。

（三）评审委员会本着“科学、公正、客观”的原则对申报项目进行评审，所有申报单位须尊重专家评审团的评审结果。

（四）本活动最终解释权归主办方和承办方。

附件1：《诚信守法声明》

附件2：《委托检测协议》

附件3： 《纸质外卖包装推荐名录申报表》

附件4： 《产品标签自评表》